FICHE TECHNIQUE ISO PLUS

DEFINITION :

Complexe isolant IMTR (isolant mince thermo réflecteur)

CAPACITE :

A une température extérieure de +35°C, des parois en iso plus permettent de conserver durant une heure une température ne variant que de 3 °C ( à –20°C de température intérieure)

Extrait du procès verbal du Laboratoire National d’Essais N° 9030417.

COMPOSITION :

Revêtement extérieur et intérieur :   Film Polyester métallisé sous vide par ions aluminium de 12 microns étanche aux gaz et à l’eau de qualité alimentaire.

Ame centrale : Polystyrène expansé de densité 10 à 13 Kg par m3 classé M1.

Intercalaire de liaison : Film multicouche base polyéthylène de 20 microns.

DIMENSIONS :

En rouleaux de laize 1200 mm brut ou 1180 mm net ébavuré de 3 à 6 mm d ‘épaisseur.

En plaques de dimension 1200 x 2500 mm brut de 2 à 10 mm d’épaisseur recoupable à la demande.

UTILISATION :

Protection de tous produits sensibles au froid, au chaud, au UV, etc.

dans des domaines variés comme le médical, pharmaceutique, vétérinaire, l’alimentaire, traiteurs, emballage, transport, industrie …